НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ ИЗ РАЗУПРОЧНЯЮЩЕГОСЯ МАТЕРИАЛА СО СФЕРИЧЕСКОЙ ПОЛОСТЬЮ

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ.

Бердников К. В.

Екатеринбург, Россия

Введение.

Для решения задач живучести и оценки уточненной несущей способности элементов конструкций необходимо наряду с устойчивыми (по Друккеру) состояниями материала вводить в рассмотрение и неустойчивые [1-3]. На диаграмме деформирования неустойчивые состояния материала соответствуют падающему участку, когда при прогрессирующих деформациях убывают напряжения. При этом возникающие математические проблемы главным образом связаны с тем, что при таком подходе формулируемые краевые задачи уже не удовлетворяют требованиям единственности решения из условий корректности по Адамару [4]. Поскольку одному напряженному состоянию элемента конструкции соответствует два деформированных состояния, одно из которых, характеризует состояние упрочнения, а другое – состояние разупрочнения. Поэтому одной из ключевых задач в области разупрочняющихся материалов является разработка методик расчета напряженного состояния с учетом стадии деформационного разупрочнения. В настоящее время подобные методики разработаны для дискретных механических систем [5] и одномерных континуальных [6, 7]. Поэтому возникает естественная потребность расширения таких методик расчета на более сложные континуальные системы, в частности, не одномерные.

В работе в качестве континуальной механической системы рассматривается сферическая полость радиуса a, расположенная в пространстве, материал которого обладает эффектом деформационного разупрочнения. Полагается, что расширение полости осуществляется посредством задания равномерно распределенного внутреннего  давления p. Считая деформирование полости изотермическим и активным, в качестве модели материала используется модель среды Генки с разупрочнением [8, 9]. При этом единая кривая наряду с восходящим участком имеет и ниспадающую ветвь.

Постановка задачи.

Для вывода уравнения равновесия воспользуемся вариационным принципом Лагранжа, который справедлив вне независимости от принимаемого в рассмотрение типа материала. Для изотермического процесса активного деформирования отождествляя приращение свободной энергии с элементарной работой напряжений (среда Генки) функция свободной энергии с учетом разупрочнения материала имеет вид [8, 9]

Fε0,Γ=Fεr,εθ,εϕ=16Kθ2+0ΓGsΓdΓ

Тогда F представляет собой работу внутренних сил, и кроме того является потенциалом напряжений σij=∂F∂εij. Полная работа деформаций всего тела равна

W=VFdV

В случае мягкого нагружения из действующих на тело внешних сил имеется только распределенное давление p, поэтому согласно вариационному принципу Лагранжа [10],имеем

δW=SpδudS
Расписывая левую часть равенства и учитывая выполнение условий полярной симметрии, получаем

δW=V∂F∂εrδεr+2∂F∂εθδεθdV

Так как εr=dudr=∇u, εθ=ur, ∂F∂εr=σr, ∂F∂εθ=σθ,то δεr=∇δu,δεθ=1rδu. Тогда δW=Vσr∇δudV+2VσθrδudV

Объемный интеграл, фигурирующий в первом слагаемом, с помощью теоремы Гаусса-Остроградского сводим к поверхностному интегралу

Vσr∇δudV=Sσr⋅nδudS−V∇σr⋅δudV

Применяя соответствующие деривационные формулы [11], имеем

∇σr=∇σr⋅er=∂∂rσr⋅er⋅er+2r∂∂θσr⋅er⋅eθ;

∂∂rσr⋅er=∂σr∂rer+σr∂er∂r=dσrdrer

∂∂θσr⋅er=∂σr∂θer+σr∂er∂θ=σreθ

Тогда ∇σr=∇σr⋅er=dσrdrer⋅er+2rσreθ⋅eθ=dσrdr+2rσr

Подставляя все вычисленные выражения

δW=V−dσrdr−2rσr+2rσθ⋅δudV+Sσr⋅nδudS

Окончательно имеем

V−dσrdr−2rσr+2rσθ⋅δudV+Sσr⋅nδudS=SpδudS

Отсюда в силу независимости вариаций δu получаем уравнение равновесия и граничные условия

dσrdr+2rσr−2rσθ=0                                                             (1)

σr(a)=p.                                                                  (2)

Вторым граничным условием является равенство нулю радиальной компоненты тензора напряжений на бесконечности

σr|r=∞=0.                                                              (3)

Для получения полной системы уравнений по определению напряженно-деформированного состояния сферической полости уравнение равновесия необходимо дополнить соотношениями Коши

εr=dudr,         εθ=εφ=ur,                                                           (4)

а также физическими соотношениями для напряжений

σr=2μεr+λ(εr+2εθ)−2μεrp−λ(εrp+2εθp),

σθ=σφ=2μεθ+λ(εr+2εθ)−2μεθp−λ(εrp+2εθp),                                (5)

где λ=νE1+ν1−2ν,μ=G=E21+ν– коэффициенты упругости Ляме. Здесь E – модуль Юнга, G – модуль сдвига, ν – коэффициент Пуассона.

Приращение неупругих составляющих возможно определить, используя инкрементальный закон пластичности [8, 9]

dγp=1−GpGdγ,                                                                      (6)

где dγp – приращение пластических (неупругих) деформаций сдвига, dγ – приращение полных деформаций сдвига, Gp – инкрементальный модуль, определяемый касательной к единой кривой T(Г). Примерный вид единой кривой показан на рис. 1.

Рис. 1 Единая кривая с падающей ветвью

Отметим, что при выполнении условий полярной симметрии связь между интенсивностями деформаций сдвига и сдвиговыми деформациями дается соотношением Γ=2γ3, между касательными напряжениями и их интенсивностями – T=τ3  [11].

Из решения упругой задачи известно[11], что объемные (гиростатические) напряжения и деформации равны нулю, следовательно, не оказывают влияние на поврежденность материала [1]. Поэтому в качестве представителей напряженно-деформированного состояния естественно рассматривать максимальные касательные напряжения τ и максимальные сдвиговые деформации γ.

Итерационный алгоритм

Следуя общей методике [1], разобьем исходную задачу на основную и корректирующую. Основную задачу составляют уравнения (1), (4), (5) при граничных условиях (2), (3) и εpr(r) = εpθ(r) = 0 (обычная краевая задача теории упругости). Корректирующая задача включает уравнения (1), (4), (5) при граничных условиях  σr|r=a=0, σr|r=∞=0. Отметим, что корректирующая задача представляет собой задачу по определению остаточных напряжений, возникающих в полости после разгрузки. Решение основной задачи имеет вид [11]

γ=34Gpa3r3, τ=34pa3r3.

Решение корректирующей задачи дается формулами [12]

γ'=21−2ν31−ν321+ν1−2νa3r3a∞γprrdr+γpr,

τ''=12σθ''−σr''=E31−ν32a3r3a∞γprrdr−γpr2.

Непосредственно проверяется, что сумма решений основной и корректирующей задач является решением исходной краевой задачи.

Приведем итерационную процедуру расчета напряженного состояния.

Пусть при некотором значении P = P0 пространство с полостью находится в равновесии и в каждой точке известны свойства материала. А именно: известна упругопластическая область a < r < r0T. В ней известны касательный модуль G0p и предел текучести τ0T. В упругой области r > r0T – модуль сдвига G и предел текучести τ0T. Кроме того, известно напряженно-деформированное состояние: τ0(r) – максимальное касательное напряжение, γ0(r) – максимальный сдвиг, γ0p(r) – остаточный максимальный сдвиг.

Увеличим нагрузку на ΔP. Сначала при P = ΔP решаем основную задачу. Получаем функции α1(r) и β1(r). Тогда функции γ1(r) = γ0(r) + α1(r), γ1(r) = γ0(r) + α1(r), τ1(r) = τ0(r) + β1(r) представляют собой первое приближение к решению исходной задачи для P1 = P0 + ΔP. Далее из условия γ1(r) = γT(r) = τT(r)/G находим новую границу r = r1T упругопластической области, в каждой точке которой при помощи единой кривой находим новые значения касательного модуля G1p. Для области a ≤ r ≤ r0T с помощью (5) находим приращение пластических (неупругих) деформаций dγ1p, где dγ = α1(r), Gp = G0p(r). В области r0T < r ≤ r1T данные приращения также определяем по формуле (5). Только в этом случае – dγ(r) = (τ1(r) – τT)/G, Gp = GTp, где GTp – касательный модуль единой кривой в точке (ΓT, TT).

Решаем корректирующую задачу, подставляя найденные приращения dγ1p. Пусть γ1’(r) и τ1’’(r) решение корректирующей задачи. Тогда второе приближение равно γ2(r) = γ1(r) + γ1’(r), τ2(r) = τ1(r) + τ1’’(r). Из условия γ2(r) = γT находим границу упругопластической области r = r2T. В каждой точке для значений γ2(r) по диаграмме деформирования определяем касательные модули G2p( r). В области a ≤ r ≤ r1T по формуле (5) находим dγ2p(r), где уже dγ(r) = γ1’(r), Gp = G1p(r). В области r1T < r ≤ r2T приращение неупругих деформаций также вычисляем по формуле (5), где dγ(r) = (τ2(r) – τT)/G, Gp = GTp.

Снова решаем корректирующую задачу и данный процесс повторяется.

Заключение

Приведено описание итерационного алгоритма для расчета напряжений и деформаций континуальной механической системы на примере задачи о расширении сферической полости в упругопластическом пространстве. В качестве модели материала использовалась модель среды Генки с разупрочнением.

Работа выполнена по проекту УрО РАН (проект 12-С-1-1030) и при частичной поддержке молодежного научного проекта Президиума УрО РАН №14-1-НП-54.

Литература

- В.В. Стружанов, В.И. Миронов. Деформационное разупрочнение материала в элементах конструкций. Екатеринбург, Изд-во УрО РАН. 1995, 192 с.

- В.В. Стружанов. Живучесть и устойчивость механических систем. Вестн. Сам. гос. техн.тун-та. Сер.: Физ.-мат. науки. 2004.  № 30. С. 5-21.

- В.Э. Вильдеман. Механика закритического деформирования и вопросы прочностного анализа. International Journal for Computational Civil and Structural Engineering / Международный журнал по расчету гражданских и строительных конструкций. 2008. Т.4, №2. С.43-44.

- В.В. Стружанов, Е.А.Бахарева. Неустойчивые состояния материала и сопутствующие математические проблемы. Материалы международной научной конференции «Современные проблемы математики, механики, информатики». Тула: Изд-во ТулГУ. 2013. С.469-470.

- В.В. Стружанов, С.В. Жижерин. Модель повреждающегося материала и итерационные методы расчета напряженного состояния при кручении. Вычислительные технологии. 2000. Т.5, № 2. С. 92-104.

- В.В. Стружанов, Е.А. Бахарева. К расчету параметров равновесия и устойчивости процесса кручения круглых стержней из разупрочняющегося материала. Вестн. Сам. гос. техн.тун-та. Сер.: Физ.-мат. науки. 2012.  № 2(27). С. 53-64.

- В.В. Стружанов, Е.А. Бахарева. Математические методы в теории чистого изгиба прямоугольных балок из разупрочняющегося материала с симметричной диаграммой растяжения-сжатия. Вычислительная механика сплошных сред. 2012. Т. 5, № 2. С. 158-167.

- В.В. Стружанов, К. В. Бердников. Свойства среды Генки с разупрочнением при полярно-симметричном деформировании. Динамика сплошной среды. Механика структурно - неоднородных сред. 2012. Вып. 127. С. 97-99.

- В. В. Стружанов, К.В. Бердников. Об определяющих соотношениях среды Генки для разпрочняющегося материала при диагональном тензоре деформаций. Вестн. Сам. гос. техн.тун-та. Сер.: Физ.-мат. науки. 2012.  № 3 (28). С. 72-80.

- А.А. Ильюшин. Пластичность, Ч1: Упруго-пластические деформации / Научн. предисловиеЕ. И. Шемякина, И. А. Кийко, Р. А. Васина. Репр. воспр.текста изд. 1948 г. М:Логос. 2004. 388 с.

- А.И. Лурье. Теория упругости. М:Наука. 1970. 939 с.

- Бердников К. В, Стружанов В. В. Остаточные напряжения в упругопластическом пространстве, возникающие после расширения сферической полости // Вестник УрГУПС. № 2(18). 2013. С. 18-26.