НАПРЯЖЕНИЯ ДО РАЗРУШЕНИЯ ДИФФУЗИОННЫХ

АЛЮМИНИДНЫХ ПОКРЫТИЙ

Пугачева Н.Б., Мясникова М.В.

Екатеринбург, Россия

Исследуемое покрытие относится к высокотемпературным защитным покрытиям, формирующимся диффузионным путем и используется для защиты от окисления и газовой коррозии деталей, эксплуатируемых при высоких температурах в агрессивных средах. Структура покрытия состоит из двух слоев: первый поверхностный слой толщиной 50 мкм состоит из интерметаллида NiAl, отличается повышенной твёрдостью (800 HV 0,05) и хрупкостью; второй переходный диффузионный слой толщиной 10 мкм с твердостью 550 HV 0,05 образуется на границе покрытия с материалом основы и состоит из отдельных частиц интерметаллида NiAl и силицидов Cr3Si. Основа, на которую нанесено покрытие – жаропрочный никелевый сплав ЭП539ЛМ.

Основным видом повреждений таких покрытий является образование трещин при смене температурного режима, а также в ходе механического воздействия при комнатной температуре при транспортировке и монтаже конструкций. В связи с этим интерес представляет исследование напряжений, возникающих в разных зонах покрытия в результате приложения механических нагрузок, вызывающих растрескивание.

Для определения  напряжений вызывающих растрескивание внешней зоны покрытия использовали метод акустической эмиссии. Предельную деформацию образца, при которой появлялись первые микротрещины в покрытии при растяжении, фиксировали по акустическому сигналу. Критическое напряжение, соответствующее этой деформации, определяли по полученным с помощью оригинальной методики [1] экспериментальным данным по сопротивлению деформации внешней поверхностной зоны покрытия.

Для оценки локальных напряжений, возникающих при появлении трещины в переходном промежуточном слое покрытия, проводили эксперименты по внедрению алмазного индентора Виккерса при разных нагрузках в диффузионную зону покрытия так, чтобы одна из диагоналей индентора была параллельна линии соединения зон покрытия, а другая – перпендикулярна ей. Металлографически в результате исследования поверхности материала вокруг отпечатков индентора был установлен интервал нагрузок, в пределах которого имеет место возникновение трещины. Для количественной оценки напряжений, ответственных за возникновение трещины, решали упругопластическую задачу по внедрению индентора методом конечных элементов с помощью программного комплекса ANSYS 14.0. В качестве исходной информации для осуществления моделирования использовали полученные с помощью [1] экспериментальные данные по сопротивлению деформации всех компонентов модели покрытия. Значения нормального модуля упругости для каждого из слоев модели покрытия определяли по методике Оливера-Фарра [2]. В результате расчетов были получены сведения о значениях компонент тензора напряжений и их изменениях в каждом узле конечно-элементной сетки модели покрытия и рассчитаны растягивающие напряжения, перпендикулярные направлению распространения трещины, на поверхности переходного промежуточного слоя покрытия в установленном интервале нагрузок на индентор при котором имеет место появление трещины.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 13-01-00516.

Литература

- S.V. Smirnov, N.B. Pugacheva, A.V. Tropotov, A.N. Soloshenko. The Physics of Metals and Metallography, 91(2) (2001) 210-215.

- Oliver W.C., Pharr G.M. J. Mater. Res. 1992. vol. 7, № 6, pp. 1564 – 1583.