РАСШИРЕНИЕ СФЕРИЧЕСКОЙ ПОЛОСТИ В СЖИМАЕМОМ МАТЕРИАЛЕ ВНУТРИ ЖЕСТКОЙ ПРЕСС-ФОРМЫ

Бородин Е.М., Фризен В.Э., Двойников Д.А.

Екатеринбург, Россия

Предметом данной работы является численное моделирование расширения сферической полости в сжимаемом материале, находящемся внутри жесткой пресс-формы. Эта задача возникла при разработке установки электроимпульсного прессования тиглей из иридиевого порошка в связи с необходимостью оценки удельной мощности деформации. Однако возможность проведения экспериментов ограничена высокой стоимостью материала.

С учетом сферической симметрии задача сводится к уравнениям неразрывности и сохранения импульса:

(1)

Принималось условие пластичности в форме Мизеса-Шлейхера:

,

где  – среднее нормальное напряжение. Определяющие соотношения приняли по модели С.С. Григоряна:

.

Геометрия задачи: внутренний радиус сферы в нулевой момент времени =6 мм, радиус жесткой внешней сферы=10мм. Граничные условия: скорость на внешней границе , на внутренней границе задается плотность, пересчитываемая из напряжения  по формулам. Предполагалось при этом, что .

Система уравнений (1) решалась методом Куранта-Изаксона-Риса. Рассматривались случаи, когда  представляла собой: 1) функцию Хевисайда и 2) пилообразную последовательность импульсов. Константы модели подбирались по экспериментальным данным Иванова В.В.

По виду переходной функции установлено, что скорость перемещения внутренней стенки в области изображений по Лапласу можно представить звеном с передаточной функций вида:

.

Кроме того, было установлено, что использование последовательности импульсов меньшей амплитуды позволяет снизить требуемую мощность и получить более равномерное уплотнение порошка по толщине стенки.

Таким образом, установлен качественный вид обыкновенного дифференциального уравнения, связывающего скорость внутренней стенки (и удельной мощности), что упростит далее оптимизационные расчеты и позволит строить упрощенные модели процесса с помощью подхода, основанного на применении моделей локального взаимодействия [1].

Литература

- В.Г. Баженов, В.Л. Котов. Математическое моделирование нестационарных процессов удара и проникания осесимметричных тел и идентификация свойств грунтовых сред. М.: Физматлит. 2011.