О ВЛИЯНИИ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ НА МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ФЕРРОМАГНИТНЫХ СТАЛЕЙ

Кулеев В.Г., Царькова Т.П., Ничипурук А.П., Воронин В.И., Бергер Ф.И.

Екатеринбург, Россия

С единой точки зрения объясняется поведение остаточной намагниченности Мr, начальной магнитной проницаемости  и коэрцитивной силы НС сталей, возникшее в результате их пластического растяжения как в нагруженном, так и в разгруженном состояниях при «медленном» и «быстром» нагружении.

Показано, что

- одна и та же причина – возникновение при разгрузке в значительной части зерен вдоль направления действия силы больших остаточных сжимающих напряжений – приводит к резкому (в разы) уменьшению Мr и  и к такому же резкому возрастанию НС; причина этого в возникновении в сжатых зернах доменной структуры типа «легкая плоскость»;

- в нагруженном состоянии с ростом деформации  наблюдается медленное уменьшение Мr и , такой же медленный рост НС, что обусловлено также единой причиной – увеличением с  плотности дислокаций ;

- значения всех величин Мr, , НС в переходной области кр значительно отличаются друг от друга при «медленном» и «быстром» нагружении;

- ростом ε>εкр различие величины Мr в нагруженном и разгруженном состояниях сохраняется, как и у НС. Объясняется это тем, что при εεкр остаточные сжимающие напряжения практически насыщаются и далее с ростом ε (до 10 %) изменяются медленно;

- кривые μ(ε) при ε>εкр в нагруженном и разгруженном состояниях с ростом ε медленно сближаются, что обусловлено совместным действием медленного роста коэрцитивной силы, уменьшающего подвижности ДГ, и растущим вкладом обратимого вращения, имеющего наибольшее значение при большом упругом сжатии, и малым изменением значений остаточных сжимающих напряжений в остаточно сжатых зернах.

Наложение и снятие растягивающих напряжений σ  σТ приводят к исчезновению исходной системы внутренних напряжений и формированию новой, в которой помимо остаточно растянутых «мягких» зерен имеется значительное число остаточно сжатых механически «жестких» зерен. Обусловлено это явление анизотропией модуля Юнга в монокристаллических зернах стали в сочетании с макроскопической изотропией ориентаций осей этих зерен, в итоге чего с одинаковой вероятностью возможны любые их соседства.

Литература

- В.Г. Кулеев, Т.П. Царькова, А.П. Ничипурук, В.И. Воронин, И.Ф. Бергер. Исследование причин существенных различий величин коэрцитивной силы, остаточной намагниченности и начальной магнитной проницаемости ферромагнитных сталей в нагруженном и разгруженном состояниях при их пластическом растяжении. ФММ. 2007, т.103, №2, с. 136 – 147.

- В.Г. Кулеев, Т.П. Царькова. Особенности зависимости коэрцитивной силы сталей от упругих растягивающих напряжений после пластических деформаций и термообработки. ФММ, 2007, т.104, №5, с. 479 – 486.

- Влияние растягивающих пластических деформаций на остаточную намагниченность и начальную проницаемость малоуглеродистых сталей. Дефектоскопия. 2006, №4, с. 61 – 74.