## Slide 1
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ МАШИНОВЕДЕНИЯ
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МЕХАНИКА, РЕСУРС И ДИАГНОСТИКА МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ»
Поляков П. А., Поляков А.П.
Влияние количественного и качественного состава легирующих добавок к порошку железа на величину предельного сопротивления срезу
Екатеринбург
2020

## Slide 2
Выдавливание порошковых заготовок в холодном состоянии расширяет возможности порошковой металлургии, давая возможность получать изделия, изготовление которых другими способами затруднительно или невозможно. При этом обеспечивается минимум отходов, высокая размерная точность, сокращение или полное устранение механической обработки, лучшие механические свойства, чем у оригинала, из-за благоприятной структуры зерна.
При выборе технологических параметров процесса выдавливания заготовки из некомпактного сырья следует стремиться к минимизации затрат при обеспечении требуемой плотности и физико-механических свойств прутков. Поэтому важным технологическим аспектом при получении порошковых заготовок является выбор режима прессования, обеспечивающий возможность их последующей термомеханической обработки в неспеченном состоянии. Указанная возможность определяется прочностью межчастичных связей, или величиной ее предельного сопротивления срезу d, поскольку межчастичное разрушение является одной из основных причин брака при производстве порошковых изделий.
Выполнены исследования порошковых композиций на основе ванадийсодержащего порошка железа с легирующими микродобавками Zn, Cu и C, полученных в результате механического смешивания. Исследована прочность неспеченных брикетов из порошков на основе железа с различным содержанием легирующих добавок по результатам испытаний на осевое и радиальное сжатие в зависимости от плотности образцов. Выявлены особенности формирования прочностных свойств каждой из порошковых композиций.
2

## Slide 3
Материалы для исследования.
Для исследований были выбраны порошковые композиции на основе природно-легированных ванадийсодержащих порошков железа ПРЖФ, полученные механическим смешиванием со следующими добавками в количестве 1,5 мас. %:
- порошок цинка распыленный ПЦ 6 (ГОСТ 12601-76) фракция < 45 мкм;
- порошок меди электролитической ПМС-1 (ГОСТ 4960-2009) фракция < 50 мкм;
- порошок графита карандашного (ГОСТ 4404-78).
Химический состав порошка железа ПРЖФ
Массовая доля, мас. % |  |  |  |  | 
C | Si | Mn | V | O2 | Fe
0,027 | 0,160 | 0,144 | 0,266 | 0,530 | остальное
3
Данные о гранулометрическом составе исходных порошков
порошок |  |  |  | 
железо фракция менее 315мкм | 142 | 0,61 | 0,84 | 0,70
медь электролитическая | 39 | 0,60 | 0,86 | 0,66
цинк распыленный | 9,5 | 0,84 | 0,88 | 0,74
графит карандашный | 45 | - | - | -
где dср - медианный диаметр частиц порошка, SPHTср - среднее значение коэффициента сферичности частиц, Symmср - среднее значение коэффициента симметричности частиц, bср/lср - среднее значение соотношения ширины и длины частиц.

## Slide 4
Для определения величины предельного сопротивления срезу использовалось условие прочности Coulomb-Mohr [3,4]:
τ=pσ+tgβ+d (1)
где ; pσ = -σ; σ,τ - среднее нормальное напряжение и интенсивность касательных напряжений; β - угол внутреннего трения (угол наклона образующей предельной поверхности в плоскости σ-τ к гидростатической оси); d- сопротивление срезу.
Для численного определения значений параметров соотношения (1) используются данные испытаний на осевое и радиальное сжатие. Значения определяются по формулам [3]:
pσ = σс/3, τ = σс при осевом сжатии;
pσ = 2σd/3, τ = σd при радиальном сжатии.
Величины σd и σс - напряжения при разрушении образца при радиальном и осевом сжатии соответственно, определяются по формулам [3]:
,
где D, t - диаметр и толщина образца соответственно, P - усилие к моменту начала разрушения образца при испытаниях на сжатие.
Значения параметров tgβ, d определяются по формулам [4]:
, (2)
4

## Slide 5
5
На рис. 1-2 представлены результаты исследований прочностных свойств исследованных образцов в зависимости от ρrel (маркерами показаны экспериментальные точки, линиями - кривые аппроксимации).
a – осевое сжатие, б – радиальное сжатие.
Рисунок 1. Зависимость напряжения в момент возникновения трещины от плотности.

## Slide 6
Рисунок 2. Зависимость величины сопротивления срезу от плотности
6

## Slide 7
7
Анализируя результаты, представленные на Рисунок 1a видим, что наибольшей прочностью при осевом сжатии обладает исходный порошок. Несколько менее прочным являются порошок с добавкой меди. Что касается порошков с добавкой цинка и графита, при плотности ρrel0.80.82 их прочность при осевом сжатии незначительно отличается от прочности остальных композиций, при этом с увеличением плотности величина σc для указанных порошков растет медленнее, чем для исходного состава и композиции с медью.
При испытаниях на радиальное сжатие существенно менее прочным является порошок с добавкой графита (при плотности ρrel0.840.88), что объясняется меньшей величиной его предельного сопротивления срезу d по сравнению с остальными образцами (Рисунок 1б). При этом параметр d возрастает с увеличением плотности брикета, что обусловлено увеличением степени схватывания частиц порошка [3,5]. Заметим, что как и при осевом сжатии, для порошков с цинком и графитом величина σd с увеличением плотности растет медленнее, чем для других составов.
Более высокие значения величины сцепления d по сравнению с исходным порошком железа при ρrel<0.90 (Рисунок 2) можно объяснить тем, что на начальном этапе определяющей является развитая дендритная структура порошка меди [6], а с увеличением плотности на прочность влияют более высокие механические свойства порошка железа.
Также следует отметить, что в исследованном диапазоне содержания легирующих добавок прочностные свойства композиций по мере увеличения содержания добавки от 0 до 1.5 масс. % меняются практически монотонно.

## Slide 8
Заключение
Выполнена оценка прочностных свойств брикетов из ванадийсодержащих порошков железа с добавками Zn, Cu, C в количестве 1-1.5 мас.% по результатам испытаний на осевое и радиальное сжатие при различной плотности. По результатам испытаний на осевое сжатие наименее прочными являются брикеты из порошка, легированного графитом. При радиальном сжатии образцы с добавками графита характеризуются существенно меньшей прочностью по сравнению с остальными. Это обусловлено различием в величине предельного сопротивления срезу исследованных образцов. Прочность и на осевое и на радиальное сжатие порошков с добавкой цинка и графита с увеличением плотности растет медленнее, чем для остальных исследованных порошков.
8

## Slide 9
Литература
1. Металлы и сплавы. Справочник / В. К. Афонин, Б. С. Ермаков, Е. Л. Лебедев [и др.]: Под ред. Ю. П. Солнцева. СПб.: Профессионал, 2003. – 1062 с.
2. Properties of highly-dense iron-base powder metallurgy materials pressed without zinc stearate. A.T. Mamedov and V.A. Mamedov, Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 2003, Vol. 42, Nos. 5-6, p. 245-248. DOI: 10.1023/A:102579326877
3. Brewin, P. R. Modeling of powder die compaction / P.R. Brewin [et al.]. – Springer, 2008. 329 p.
4. Shang, C. Constitutive Model Calibration for Powder Compaction Using Instrumented Die Testing / C. Shang, I. C. Sinka, J. Pan // Experimental Mechanics. 2012. Vol. 52. P. 903-916. DOI:10.1007/s11340-011-9542-8
5. Strength of unsintered powder compacts with axial and radial loading. Vyal EY, Laptev AM. Powder metallurgy and metal ceramics Vol. 41. P. 242-252. DOI: 10.1023/A:1020523129918
6. P. A. Polyakov, A. P. Polyakov and N. S. Michurov. The Effect of Zn, Cu, and C Alloying Microadditives on the Process of Compaction of Iron-Based Powders // AIP Conference Proceedings 2176, 030011 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5135135
9

## Slide 10
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ